## Slide 1: Signatures thermiques d’interfaces collées pour la réparation des structures primaires en matériaux composites
Matthias Barus
Ecole DOCTORALE MEGEP
Université Paul Sabatier
Dir : Francis collombet (ica, toulouse)
Co-DIR : Hélène welemane (lgp, tarbes)
financement : COMUE

## Slide 2: Caractérisation de la performance d’un collage par thermographie infrarouge
Approche actuelle :
Remplacement de la zone endommagée par un « hard patch » de grandes dimensions
Fixation à la structure par perçage rivetage souvent via un doubleur
Buts de la thèse :
Apporter une contribution à la certification de la solution collée
Comprendre comment interroger la zone de joint sur site
[Liu et al., 2012, Tsao et al., 2012, Zitoune and Collombet, 2007]
B787-B d’Ethiopian Airlines
Hard patch
Hard patch riveté [Mahdi, 2007]
Emprise du doubleur situé en face arrière
(S doubleur = 11 x S patch)

## Slide 3: Cadre de l’étude
Thermographie infrarouge : mesure sans contact pour la détection de défauts
Schéma de principe d’une mesure par thermographie infrarouge en réflexion
Eprouvette
Caméra thermique
Source
(lampe halogène)
Principe :
Génération d’un flux thermique par la source
Obtention d’un champ thermique surfacique
Verrous (réparations aéronautiques)
Localiser des interfaces de collage internes
Faible contraste entre parent, patch et joint
Méthodologie d’étude
Augmenter la visibilité du joint de colle
Parent
Patch
Joint

## Slide 4: 1. Procédure expérimentale spécifique
Echantillon
Lentille convergente
Caméra thermique
Obturateur
Lampe halogène
Maîtrise des conditions aux limites
Maîtrise de la mesure thermique
Modélisation physique
Dispositif usuel de TIR
Nouveau banc de TIR
Banc d’essais thermiques

## Slide 5: 2. Signature infrarouge du joint
Modélisation numérique :
Aide à la conception : choix d’additifs pertinents
Ajout d’additifs au sein du joint pour augmenter sa visibilité
Eléments constitutifs du modèle numérique

## Slide 6: 2. Signature infrarouge du joint
Film adhésif sans défaut
Colle et additif
Nitrure de bore (16 % en volume)
 Meilleure mise en évidence des défauts de collage
Représentation schématique de l’analyse d’une éprouvette réparée à l’aide du banc d’essais thermiques

## Slide 7: a) Intérêt du caractère interdisciplinaire
Compétences ICA (Toulouse) :
Thème de la réparation des composites
Fabrication de matériaux et structures composites
Modélisation numérique
Contrôle non destructif par thermographie infrarouge
Compétences LGP (Tarbes) :
Contrôle non destructif par thermographie infrarouge
Modélisation numérique
Matériaux : élaboration de polymères, collage et caractérisation (Hot-Disk)
Usinage d’une éprouvette par jet d’eau abrasif
Caractérisation des propriétés thermiques :Hot-Disk
Collaboration existante :
[Garnier 11, Péronnet 12, Munoz 15, Huang 09]

## Slide 8: b) difficultés rencontrées
Difficultés rencontrées :
Sujet ouvert : peu d’informations (plan expérimental et numérique)
Plan expérimental :
  Développement d’un dispositif complet (support, conditions aux limites, flux thermique)
  Choix des additifs

## Slide 9: Perspectives
Perspectives pour le doctorant :
En cours de rédaction
Soutenance prévue pour octobre 2016
Recherche d’emploi : ATER / maître de conférences / ingénieur de recherche
Perspectives pour le projet : thématique riche
Dépôt ANR : 2014 (2ème phase) et 2015
Optimisation du procédé d’élaboration du joint avec additifs / collage
Essais mécaniques sur éprouvette réparées avec / sans additifs (ETMI)
Représentation numérique d’une Eprouvette Technologique Multi-Instrumentée sur le bâti d’essais

## Slide 10: Retour d’expérience des deux encadrants
Recherches et publications communes (2 congrès inter., 1 article de revue soumis)
Encadrement régulier du travail par les deux entités
Bénéfice des compétences multi-labos
Bénéfice des installations multi-labos
Avancée en mécanique expérimentale
Avancée en caractérisation des assemblages réparés